الوثائق النمطية للتوريدات العادية                                                                                                                     القسم السادس: جدول المتطلبات

- المواصفات الفنية

[ بيان بالمواصفات الفنية المطلوب الالتزام بها من قبل الراغبين في المشاركة]

QUANTITY: 500 Tons

| No. | DESCRIPTIONS | TENDERER'S SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1 | MANUFACTURER : To be specified |  |
| 2 | COUNTRY ORIGIN : To be specified |  |
| 4 | SPECIFICATIONS :- |  |
|  | - General: Tensile strength should be 38-55kg/mm² according to BS1052 & Zinc coating layer should be 260-300grm/m² according to BS443 |  |
|  | - Mesh wire: 2.7m |  |
|  | - Selvdge wire: 3.4mm |  |
|  | - Lacing (tie) wire: 2.4mm |  |
|  | Coil weight : 500 -100 Kg |  |

يجب تعبئة المواصفات في الجدول من قبل المشاركين في المناقصة كما وردت أعلاه وأي بيانات أخرى تتعلق بالمواصفات يمكن إرفاقها